## Slide 1
Valorisation de métaux extraits des sols
par des plantes :
la filière agromine
Académie Lorraine des Sciences – 18 mars 2026
Marie-Odile SIMONNOT
Baptiste LAUBIE, Jean Louis MOREL, Guillaume ECHEVARRIA

## Slide 2
Sols naturels, sols contaminés
Phytoextraction

## Slide 3: Métaux dans les sols : différentes situations
Les sols contiennent naturellement des métaux (ETM) : fer, aluminium, manganèse etc.
mais les concentrations sont parfois anormalement élevées.
Sols ultramafiques
naturellement riches en nickel
couvrent 3 % des terres émergées
Sols pollués
Activités urbaines, industrielles
Zinc, plomb, cadmium
Chrome, arsenic etc.
Sols agricoles : cadmium
viticoles : cuivre
Résidus miniers
nickel, cobalt, terres rares etc.
La toxicité des métaux dépend de leur concentration et de leur forme chimique
qui les rend plus ou moins assimilables par les organismes
www.cisma-environnement.com
N. caerulescens, Pocheco (59)

## Slide 4: Effet sur les plantes – phytoextraction
Phytoextraction
Mobilité des métaux augmentée
(exsudats racinaires, amendements)
Métaux captés
par les racines
Transférés vers
les parties aériennes
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Concentration
de métal
dans la plante
Concentration de métal « disponible » dans le sol
plantes hyperaccumulatrices
plante « normale »
exclusion
Bio-indication
Hyperaccumulation
d’après A.J.M. Baker, 1981
© Guillaume Lemoine
Pelouse calaminaire
(Mortagne du Nord)
Arabidopsis halleri
© J.L. Morel
Toxicité du Ni sur maïs
(Elbasan, Albanie)

## Slide 5: Phytoremédiation – valorisation des métaux
Stabiliser les métaux
Phytostabilisation
@Ginger
Les extraire
Phytoextraction
Réduction de la toxicité des sols
Biomasse contaminée
Valorisation des métaux : nickel, terres rares, zinc, aluminium
ou gestion d’un déchet dangereux : cadmium, arsenic
Limitation des transferts vers l’eau et l’air
Biomasse non contaminée
Applications : énergie, fibres

## Slide 6: Plantes hyperaccumulatrices
Eléments | Seuil (g kg-1) | Familles | Espèces
Aluminium (Al) | 1 | - | -
Arsenic (As) | 1 | 1 | 5
Cadmium (Cd) | 0,1 | 6 | 7
Cuivre (Cu) | 0,3 | 20 | 53
Cobalt (Co) | 0,3 | 18 | 42
Manganèse (Mn) | 10 | 16 | 42
Nickel (Ni) | 1 | 52 | 532
Or (Au) | 0,001 | - | -
Plomb (Pb) | 1 | 6 | 8
Terres rares (TR) | 1 | 2 | 2
Zinc (Zn) | 3 | 9 | 20
Seuils d’hyperaccumulation et nombre de familles
et d’espèces de plantes identifiées en fonction du métal
Reeves et al., 2018
Phyllanthus rufuschaneyi
Ni
Zn
Cd
TR
Sedum plumbizincicola
Plantes capables de prélever dans les sols
et de stocker dans leurs tissus
des concentrations « anormalement » élevées de métaux.
Qualea rosea
Al

## Slide 7: Plantes hyperaccumulatrices
    Vide juridique
    Article 129 : « Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine. »
    Rapport de l’IGEDD (2023)
    « Les plantes ayant accumulé des métaux pourraient être regardées comme des déchets dans le cas où l’intention est la dépollution d’un sol, en revanche, elles pourraient ne pas être regardées comme déchets dans le cas de l’agromine, l’intention étant l’extraction de substances minières. »
    Tests écotoxicologiques : la biomasse est une matière dangereuse pour l’environnement
    Des impacts directs sur la filière
    Transport soumis à l’ADR
    Incinérateur pour la combustion (ICPE – classe 2910 B2 : autorisation dès 0,1 MW)
 Biomasses naturelles dangereuses
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire (1)

## Slide 8
Valorisation : agromine du Nickel

## Slide 9: La filière « agromine », exemple du nickel
9
Simonnot et al. , Revue des œnologues, 197, nov. 2025

## Slide 11: Développement d’itinéraires agronomiques
Odontarrhena chalcidica
150 kg Ni par ha
2005-2010
Phyllanthus rufuschaneyi
250 kg Ni par ha
Du laboratoire à la pépinière, puis au champ
Laboratoire Sols et Environnement
Econick
Sabah Park, Malaisie
Albanie

## Slide 12: Stratégies de valorisation du Ni

## Slide 13: Pyrométallurgie
Plantes
Combustion
Fusion
Ferronickel
Laitier
Isbergues
(62)
©B. Laubie

## Slide 14: Extraction directe du métal de la plante
Plante sèche
Extraction
Solution aqueuse
Plante appauvrie
Précipitation
sélective
Adsorption sur résine
Sel/ oxyde métallique
Biomasse
M
Matière organique
M
M
M
Eau
Matière organique
M
Matière organique
M
M
Matière organique
M
Phase aqueuse
Terres rares : D. linearis
Nickel : O. chalcidica

## Slide 15: Combustion et extraction depuis les cendres
Combustion : production d’énergie – étape déterminante pour la qualité des cendres
d0,5 = 70 µm
Diffractogramme de cendres d’O. chalcidica

## Slide 16
Réacteur automatisé
(60 L)
+ filtration
Chaudières
obtenir des cendres + chauffer
Plantes sèches
Plantes broyées
Cendres
Cendres
15% Ni
Purification
Combustion
Lixiviation
O. chalcidica
0.5% Ni
Sels de Ni - oxyde
40-60% Ni
1. Lavage
3. Purification
4. Cristallisation
2. Lixiviation
Du laboratoire à l’échelle pilote puis au procédé industriel

## Slide 17: Transfert vers l’industrie
Création d’Econick (2016)
Exemples d’application
  Sise à Lunéville
  Plus de 10 employés
  Extension à la Grèce et à la Malaisie
www.daum.fr/en/tortue-luth/
https://www.botanickel.com/fr/
  Joint-venture avec APERAM (2023)
Décarbonation de la production d’acier
Coloration du verre et du cristal
@Cerfav

## Slide 18
Autre contexte : dépollution

## Slide 19: Extraction - valorisation du zinc et du cadmium
Dépollution d’un sol agricole
Valorisation du zinc
Caractérisation des plantes/cendres/solutions
Compréhension des processus physico-chimiques
Sélection d’opérations de séparation adaptées
Optimisation
Analyse environnementale et technico-économique

## Slide 20
Analyse des impacts environnementaux
de la filière

## Slide 21: Ce procédé est-il « vert » ?
Même élaboré à partir de plantes, un produit n’est pas forcément vert !
Un produit, un procédé, un service ont des impacts sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
L’analyse du cycle de vie (ACV) est la seule méthode pour quantifier ces impacts.
1. Contexte définition
2. Inventaire des données
3. Evaluation des impacts environnementaux
4. Interprétation des résultats – revue - recommandations
www.ncasi.org
Bilan CO2
Très utilisé mais
mono-critère
Normes : ISO 14 040 et 44

## Slide 22: ACV de la filière agromine
Objectifs
Evaluer les impacts potentiels de la filière
Identifier les « points chauds »
Trouver comment réduire les impacts les plus élevés
=> Stratégie d’écoconception
Etapes prises en compte
Agriculture
Transport de la biomasse/des cendres
Broyage
Combustion/récupération d’énergie
Procédé hydrométallurgique
Méthodes
Logiciel : Simapro®8.5
Unité fonctionnelle : 1 kg de cendres traitées
Méthode d’analyse d’impact ILCD 2011
Analyse de sensibilité
Les impacts environnementaux de la filière sont faibles
Pons et al. Life cycle assessment and ecosystem services of agromining. In: van der Ent A., Echevarria G., Morel J.L., Baker A. Agromining: farming for metals. Springer, 2018, 53-73
Pons et al. In: van der Ent A., Echevarria G., Simonnot M.O., Morel J.L., Baker A. Agromining: farming for metals 2nd Ed. Springer, 2021
Rodrigues et al. Life cycle assessment of agromining chain highlights role of erosion control and bioenergy, Journal of Cleaner Production 139 (2016) 770-778
Demol et al. article soumis, 2026

## Slide 23: Développement de procédés low-tech
Nickel : hyperaccumulateurs tropicaux
Criteria | Acid leaching | Aqueous leaching
Reduction of resource consumption | 1 | 0
Appropriation | 1.5 | 1
External dependence | 2 | 0
Back to basics | 0 | 0
Mean | 1.125 | 0.25
Ni extraction rate | 93 % 20 °C ; 0.0625 M H2SO4 | 62 % 80 °C
Approche développée par
Barrau et al. (2025) Recycling
Thèse de C. Pinchaux

## Slide 24
Conclusions et perspectives

## Slide 25: Conclusions
L’utilisation de plantes pour la dépollution des sols et pour la production de métaux est démontrée.
L’agromine est conçue selon les principes du développement durable :
  agroécologie, procédés propres
  l’analyse de cycle de vie montre l’intérêt environnemental de la filière.
  elle répond aux attentes en matière d’économie circulaire.
L’agromine est un mode de valorisation de ressources secondaires contenant des métaux :
Elle peut répondre aux enjeux environnementaux globaux, contribuer à redonner de la valeur à des territoires à fortes contraintes ou dégradés.
  Elle offre une valorisation économique, environnementale, paysagère, sociale.
Le développement de nouveaux procédés doit s’adapter aux compositions des plantes et à la variabilité de cette matière première vivante.
Les défis liés à la rentabilité et aux impacts environnementaux sont importants mais pas insurmontables.
La filière est en cours de développement sur le territoire lorrain, national et au-delà des frontières.

## Slide 26
Caractérisation - prétraitement
Plantes HA
Combustion => cendres
Energie
Lixiviation
Procédés de séparation
Produit final
Cendre : produit final
Evaluation environnementale et économique
Perspectives scientifiques
Développement de procédés de séparation originaux
e.g. nanofiltration
(thèse T. Porqueddu, 2024)
Procédés de combustion originaux
e.g. combustion réactive
Nouveaux produits
e.g. biochars contenant des nanoparticules de métal, nanoparticules à visée thérapeutique
Nouvelles méthodes analytiques
e.g. Z spec
Nouvelles approches, nouvelles biomasses
Low-tech (thèse C. Pinchaux)
Gestion de biomasses riches en cadmium (J. Ferreira da Conceicao)
Modélisation des procédés, ACV
R. Demol

## Slide 27: Merci pour votre attention
État
Région Lorraine
Région Grand Est
BPI France
Incubateur lorrain
Université de Lorraine
CNRS, INRAE
GISFI
Labex Ressources 21
ICEEL
Ademe
ANR
Europe
Econick
Botanickel
Pocheco
Université Sun Yat-sen
INRS ETE (Canada)
UQAT (Canada
Internationaux
G. MERCIER
J.F. BLAIS
L. COUDERT
Merci aux collègues botanistes
et agronomes
Laboratoire Sols et Environnement (UL, INRAE)
J.L. MOREL
G. ECHEVARRIA
E. BENIZRI
C. SIRGUEY
Internationaux
A. van der ENT
A.J.M. BAKER
R. CHANEY
M. KONSTANTINOU
BANI
R. QIU
Y. TANG
…
Merci aux collègues des procédés
Laboratoire Réactions et Génie
des Procédés
B. LAUBIE
R. DEMOL
M.N. PONS
L. MUHR
S. PONTVIANNE
Y. LE BRECH
L. CASSAYRE (LGC)
Doctorant(e)s et post-doctorant(e)s
R. BARBAROUX
X. ZHANG
Z. CHOUR
M. GUILPAIN
J. RODRIGUES
M. RUE
B. JALLY
T. MONOT
T. PORQUEDDU
S. TEILLAUD
C. PINCHAUX
V. HOUZELOT
C. HAZOTTE
E. DIEMER
W. XUAN
H. MOUSSA
J. FERREIRA DA CONCACEIO
Merci aux financeurs et aux facilitateurs